Composé d’un mélange de cires et d’huiles naturelles, Carl’s Hard Wax Oil permet d’obtenir un parquet naturel et bien protégé. La surface traitée est hydrofuge, et devient insensible à la salissure. Cette huile-cire est idéale pour le traitement des parquets soumis à un trafic normal à fort.

- Facile à mettre en œuvre, sèche rapidement

- Antidérapance selon DIN 51130-R9

- Résistant à la transpiration et la salive selon DIN 53160 T.1+2

- Respecte les exigences de migration selon DIN EN 71 T.3

- Réparation locale possible

Type de produit	: mélange de cire carnauba et de candelille, huile de tournesol,

de soja et  de chardon

Extraits secs : 	: env. 47%

Densité	: 0,89 g/cm³

Durée d’attente entre

2 couches	: env. 6-8 heures, bien ventiler

Outils	: brosse ou rouleau mohair à mèches courtes

Consommation	: Selon la nature du bois, 1 litre pour 25-30 m² par couche

Sécurité	: voir SDS	Inflammabilité	: oui (voir SDS)

Conservation	: 5 ans après date de production dans l’emballage d’origine non

ouvert. Protéger du gel.

Déchets	: les porter à la déchetterie, suivre les régulations locales

Emballage	: 4 x 0,75 litre / 2 x 2,5 litres / 1 x 10 litres

Pour plus d’informations et les fiches de sécurité, voir www.bona.com

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d’huile, de cire ou autre corps gras. Le dernier ponçage doit être effectué au grain 120 (ou plus fin). Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant une monobrosse. S’assurer d’une bonne aération lors de l’application et du séchage.

Bien agiter le bidon avant application. Utiliser un rouleau mohair à poils courts ou une brosse.

- Appliquer une très fine couche de produit sur la totalité du parquet, en évitant toute accumulation et en suivant le fil du bois.

- Laisser sécher pendant au moins durant 6-8 heures. Ce temps de séchage sera plus long en cas de mauvaise aération, température ambiante basse ou hygrométrie élevée.

- Appliquer une seconde couche, de la même manière.

- Ne pas marcher sur le parquet durant au moins 8 heures. Si possible, laisser sécher plus longtemps.

- Il est possible d’avoir un parquet brillant en lustrant l’huile-cire avec un chiffon doux, ou avec une monobrosse et un pad blanc.

Pour certaines essences de bois denses telles que le wengé, le merbau, l’ipé, la consommation et le temps de séchage peuvent varier de celles indiquées ci-dessus. Toujours procéder à un test avant mise en œuvre.

REMARQUE : Les outils d’application et autres matériaux utilisés doivent être placés dans de l’eau ou dans un bocal fermé afin d’éviter tout risque d’auto combustion.

Nettoyer quotidiennement le sol avec un balai et/ou un aspirateur. Si nécessaire, nettoyer avec le détergent spécial parquets huilé Bona Soap sur un pad humidifié.

N.B. : toujours nettoyer avec le moins d’eau possible.

Entretenir le sol régulièrement avec le rénovateur Bona Hardwax Refresher. Les endroits usés peuvent être rénovés en appliquant une couche de Bona Hardwax Oil après léger ponçage avec un disque grille grain 150 et avoir passé avec l’aspirateur.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils avec de la térébenthine, directement après utilisation.

Contient du 2-butanonoxime. Peut provoquer une réaction allergique.

# Text boxes

Préparation

Mode d’emploi

Entretien

Données techniques